|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specification | Thickness | Diameter | Barb Length | Barb Width | Spacing |
| BTO-10 | 0.5m±0.05mm | 2.5mm±0.1mm | 10mm±0.5mm | 13mm±0.9mm | 26mm±1mm |
| BTO-12 | 0.5m±0.05mm | 2.5mm±0.1mm | 12mm±0.5mm | 15mm±0.9mm | 26mm±1mm |
| BTO-18 | 0.5m±0.05mm | 2.5mm±0.1mm | 18mm±0.5mm | 15mm±0.9mm | 33mm±1mm |
| BTO-22 | 0.5m±0.05mm | 2.5mm±0.1mm | 22mm±0.5mm | 15mm±0.9mm | 34mm±1mm |
| BTO-28 | 0.5m±0.05mm | 2.5mm±0.1mm | 28mm | 15mm±0.9mm | 34mm±1mm |
| BTO-30 | 0.5mm±0.05m | 2.5mm±0.1mm | 30mm | 18mm±0.9mm | 34mm±1mm |
| CBT-60 | 0.5m±0.05mm | 2.5mm±0.1mm | 60mm±0.19mm | 32mm±0.9mm | 96mm±1mm |
| CBT-65 | 0.5mm±0.05m | 2.5mm±0.1mm | 65mm | 21mm±0.9mm | 100mm±1mm |